Тарелки клапанные прямоточные для аппаратов колонного типа.  АТК 26-02-4-89

Предусматривается тарелки шести исполнений:

- однопоточные тарелки диаметром от 1000 до 4000 без кармана для отбора жидкости;

- однопоточные тарелки диаметром от 1000 до 4000 мм с карманом для отбора жидкости;

- двухпоточные тарелки диаметром от 1400 до 9000 мм с боковыми переливами без кармана для отбора жидкости;

- двухпоточные тарелки диаметром от 1400 до 9000 мм с боковыми переливами с карманом для отбора жидкости;

- двухпоточные тарелки диаметром от 1400 до 9000 мм с центральным  переливом без кармана для отбора жидкости;

- двухпоточные тарелки диаметром от 1400 до 9000 мм с центральным  переливом с карманом для отбора жидкости;

Тарелки указанных исполнений  изготавливаются в двух модификациях А и Б , отличающихся сечениями переливов. Каждая модификация может быть с тремя свободными сечениями за счет расстояния между рядами клапанов по ходу жидкости 50; 75 или 100 мм.

Расстояние между тарелками в колонне должны определяться расчетом и принимаются равными 300; 350; 400; 450, 500, 600, 700, 800 или 900 мм.

Гидравлический расчет тарелок колонн, работающих  при атмосферном давлении следует проводить по руководящему техническому материалу  РТМ 26-02-16-83, а работающих под вакуумом – по РТМ 26-02+26-83.

Высота сливного порога  «h» тарелки определяется расчетом и должна приниматься равной от 20 до 50 мм.

Тарелки должны изготавливаться из стали марок Ст3сп, Ст3пс по ГОСТ 380-88, 08Х13, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х 22Н6Т или 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632-72.

Исполнения 1, модификации А, диаметром 2000 мм при расстоянии между тарелками 600 мм, между рядами клапанами 75 мм, с высотой порога 40, изготовленной из стали марки Ст3сп:

##### Тарелка 1А  2000-600 / 75-40-Ст3сп

АТК 26-02-4-89

То же, исполнение II, изготовленной из стали марки 08Х13:

Тарелка II А   2000-600/ 75-40-10Х17Н13М2Т  АТК 26-02-4-89