Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц основных узлов и деталей аппаратов типа ТП, ХП, КП, ТУ

| Тип аппарата | Исполнение аппарата по материалу | Материал |
| --- | --- | --- |
|  |  | кожуха и крышки | распределительной камеры и крышки | теплообменных труб | трубной решетки | перегородки | прокладок кожуха | прокладок распределительной камеры | прокладок плавающей головки |
| ТП, ТУ, ХП, КП | М1 | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637. Сталь марки 16Г по ГОСТ 5520. Трубы-сталь марки 20 по ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В или сталь Ст3 сп по ГОСТ 380, ГОСТ 10706 гр.В | Ст3сп,Ст3пс1) по ГОСТ 380, ГОСТ 14637. Сталь марки 16ГС2) по ГОСТ 5520. Трубы-сталь марки 20 по ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В или сталь марки Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 10706 гр.В | Сталь марок 10 и 20 по ГОСТ 1050, ГОСТ 550 гр А, ГОСТ 87333) грВ и трубы электросварные по технической документации, утвержденной в установленном порядке4) | Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 и ГОСТ 19281, ГОСТ 8479 гр. IV-КП.245 | Ст 3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М по ГОСТ 13726. Сталь марки 08кп по ГОСТ 1050, ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 ВГ. Гр.Ш или сталь марки 10895 по ГОСТ 11036, ТУ 14-1-1189, Паронит по ГОСТ 481 | Алюминий марки АД по ГОСТ 21631. Латунь Л63 по ГОСТ 2208. Сталь 08 по ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 ВГ. гр. Ш |
| ХП, КП | М3 | См. исполнение М1 | Латунь марки ЛАМш 77-2-0,05 ГОСТ 15527, ГОСТ 21646 | Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 и ГОСТ 19281, ГОСТ 8479, гр.IV-КП.245 с наплавкой латунью марки ЛО 62-1 или Л63 по ГОСТ 15527, ГОСТ 931 | См. исполнение М1 | Паронит по ГОСТ 481, Картон асбестовый по ГОСТ 2850 а оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М по ГОСТ 13726 или в оболочке из латуни марки НМЛ63, ГОСТ 2208 | Латунь Л63 по ГОСТ 2208 |
| ТП, ТУ | М4 | См .исполнение М1 | Двухслойная сталь марки 16ГС+08Х13 или Ст3сп+08Х13 по ГОСТ 10885 | Сталь мароки15Х5М или Х8 по ГОСТ 550 гр.А | Сталь марки 15Х5М по ГОСТ 73505) гр.М2б и ГОСТ 8479 гр.IV-КП.395 | См. исполнение М1 | Сталь 08Х13 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 7949 |
| ХП, КП | М12 | См. исполнение М1 | Сталь марки 08Х22Н6Г по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941, Сталь марки 12Х18Н10Т3) по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520, ГОСТ 8479 | См. исполнение М1 |
| ТП, ХП, КП, ТУ | М13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь марок 12Х18Н10Т, 18Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр.IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. | См. исполнение М1 | Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949 |

Продолжение таблицы

| Тип аппарата | Исполнение аппарата по материалу | Материал |
| --- | --- | --- |
|  |  | кожуха и крышки | распределительной камеры и крышки | теплообменных труб | трубной решетки | перегородки | прокладок кожуха | прокладок распределительной камеры | прокладок плавающей головки |
| ТП, ТУ | Б2 | Двухслойная сталь марки 16ГС+ 12Х18Н10Т Ст3сп+12Х18Н10Т по ГОСТ 10885 | Двухслойная сталь марки 16ГС+08Х13 или Ст3сп+12Х18Н10Т по ГОСТ 10885 | Сталь марок 12Х18Н10Т, 18Х18Н10Т По ГОСТ 5632, ГОСТ 9941. Трубы электросварные из стали марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т – по технической документации, утвержденной в установленном порядке | Сталь марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр.IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. | Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из стали марки М-НТ-12Х13 по ГОСТ 4986. Сталь марки 08Х13 по ГОСТ 7350 ГОСТ 5949, паронит по ГОСТ 481 | Сталь 08Х13 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949 |
| ХП, КП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637 |  |  |  | См. исполнение Б2 | См. исполнение М1 | Сталь 08Х18Н10Т по ГОСТ 7350 или ГОСТ 594 |
| ТП, ТУ | Б3 | Двухслойная сталь марки 16ГС+10Х17Н13М2Т или Ст3сп+10Х17Н13М2Т по ГОСТ 10885 | Двухслойная сталь марки 16ГС+10Х17Н13М2Т или Ст3сп+10Х17Н13М2Т по ГОСТ 10885 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр..М2б и ГОСТ 25054 гр.IV | Сталь марки 10Х17М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | См. исполнение Б2 | См. исполнение Б2 | Сталь 08Х13 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949 |
| ХП, КП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | См. исполнение М1 |  |
|  |  |  | См. исполнение Б2 |  |  |  |  |  |  |
| ТП | Б16) | Двухслойная сталь марки 16ГС+08Х13 или Ст3сп+08Х13 по ГОСТ 10885 | Сталь марки 08Х13 по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марки 12Х13 или 20Х13 по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр..М2б и ГОСТ 25054 гр.IV | Сталь марки 08Х13 по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из стали марки М-НТ-12Х13 по ГОСТ 4986. Сталь марки 08Х13 по ГОСТ 7350 ГОСТ 5949, паронит по ГОСТ 481 | Сталь 08Х13 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949 |

| 1) Применять только для ХП, КП 2) Применять для ТП, ТУ 3) Применять только по согласованию с заказчиком. 4) По согласованию с заказчиком на условное давление до 4,0 МПа и температуры до 4000С 5) Qт395 МПа. 6) Применять для сред не вызывающих коррозийное растрескивание. |  | Примечания: Допускается изготавливать сборочные единицы из материалов других марок, предусмотренных ОСТ 26-291 и по техническим свойствам и коррозийной стойкости не уступающим материалам, указанным в таблице. Пределы применения материалов, технические требования к материалам должны соответствовать ОСТ 26-291. Выбор материала прокладок следует производить с учетом рабочей среды, параметров и ее коррозийности. Допускается применение спирально-навитых прокладок по ОСТ 265.240.453. |
| --- | --- | --- |