Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц основных узлов и деталей аппаратов

| Тип аппарата | Исполнение аппарата по материалу | Кожуха и крышки кожуха | Распределительной камеры | Трубы | Трубной решетки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВНГ, КВКГ, КВНВ, КВКВ | М1 | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637. Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520. Трубы – сталь марки 20 по ГОСТ 1050, по ГОСТ 8731 гр.В | Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 1050, ГОСТ 550 гр.А, ГОСТ 8733 гр.В | Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 или ГОСТ 8479 гр.IV, ГОСТ 19281 |
| КВКГ, КВКВ | М3 |  | Латунь марки ЛАМш77-2-0,05 по ГОСТ 15527, ГОСТ 21646 | Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 или ГОСТ 8479 гр.IV, ГОСТ 19281 с наплавкой латунью марки ЛО62-1 или Л63 по ГОСТ 15527, ГОСТ 931 |
| КВНГ, КВКГ, КВНВ, КВКВ | М10 | Стали марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ-14637. Сталь 16ГС по ГОСТ 5520 | Сталь марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр.IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |
| КВНГ, КВКГ, КВНВ, КВКВ | М11 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 гр.М2б |  | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941. | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр.IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |
| КВНГ, КВКГ, КВНВ, КВКВ | М12** | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637. Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520. Трубы-сталь марки 20 по ГОСТ 1050, по ГОСТ 8731 гр.В | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 9941. Стали марок 08Х18Н10Т* и 12Х18Н10Т* по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941. | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр.IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. Сталь марки 16ГС* по ГОСТ 5520 или ГОСТ 8479 гр.IV, ГОСТ 19281. |
| КВНГ, КВКГ, КВНВ, КВКВ | М19** | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б. | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637. Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520. | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 9941. | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр.IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |
| КВНГ, КВКГ, КВНВ, КВКВ | М20** | Сталь марки 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б. |  | Сталь марки 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632 и технической документации, утвержденной в установленном порядке | Сталь марки 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр.IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |

* Допускается применять только по согласованию с заказчиком.      ** Допускается применять по согласованию с заводом-изготовителем.

Примечания: 1. Допускается изготовлять сборочные единицы из материалов других марок, предусмотренных ОСТ 26-291, по механическим свойствам

и коррозийной стойкости не уступающих материалам, указанным в таблице.

2. Все материалы, применяемые для изготовления аппаратов, должны иметь сертификаты