| Тип аппарата | Исполнение аппарата по материалу | Температурный предел по применению, °С | Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц теплообменных аппаратов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кожуха | распределительной камеры | труб | трубной решетки |
| ИНТ ИКТ | М1 | от минус 30 до плюс 350 | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520. Трубы-сталь марки 20 по ГОСТ 1050, по ГОСТ 8731гр.Б. | Стали марок 10 и 20 по ГОСТ 1050, ГОСТ 550 гр. А,, ГОСТ 8733 гр. В | Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520 или ГОСТ 8479 гр. IV, ГОСТ 19281 |
| ИПТ |  | от минус 30 до плюс 450 |  |  |  |
| ИПТ | М4 | свыше плюс 300 до плюс 450 | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС по ГОСТ 5520. Трубы-сталь марки 2С по ГОСТ 1050, по ГОСТ 8731гр.Б. | Двухслойная сталь марки 16ГС+08Х13 или Ст3сп+08Х13 по ГОСТ 10885 | Сталь марки 15Х5М или Х8 по ГОСТ 550 гр.А | Сталь марки 15Х5М* по ГОСТ 20072, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 8479 гр. IV и технической документации, в утвержденном порядке |
| ИНТ, ИКТ, ИПТ | М8 | от минус 70 до плюс 350 | Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 гр. М2б | Сталь марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 ГОСТ 7350 (группа М2б) ГОСТ 25054 (группа IV) и технической документации, утвержденной в установленном порядке |
| ИНТ, ИКТ, ИПТ | М9 | от минус 70 до плюс 350 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, по ГОСТ 7350 гр. М2б | 1Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 (группа М2б) ГОСТ 25054 (группа IV) и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |
| ИНТ, ИНК | М10 | от минус 30 до плюс 200 | Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | Ст 3сп5 по ГОСТ 380, ГОСТ 14637 Сталь марки 16ГС* по ГОСТ 5520 | Сталь марки 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т по ГОСТ5632, ГОСТ 9941. | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 (группа М2б) ГОСТ 25054 (группа IV) и технической документации, утвержденной в установленном порядке |
|  | М11 |  | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 гр. М2б |  | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 (группа М2б) ГОСТ 25054 (группа IV) и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |

# Продолжение таблицы

| Тип аппарата | Исполнение аппарата по материалу | Температурный предел по применению, С | Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц теплообменных аппаратов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кожуха | распределительной камеры | труб | трубной решетки |
| ИНТ, ИКТ | М17 | от минус 60 до плюс 350 | Сталь марки 09Г2С по ГОСТ 5520, ГОСТ 19281. Трубы-сталь марок 10Г2 по ГОСТ 8731 гр. В и 09Г2С по технической документации, утвержденной в установленном порядке | Сталь марки 10Г2С по ГОСТ 550 (группа А), ГОСТ 8733 (группа В) | Сталь марок 09Г2С и 10Г2С1по ГОСТ 5520, 09Г2С по ГОСТ 19281и 10Г2 по ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 гр. IV |
| ИПТ |  | от минус 60 до плюс 450 |  |  |  |
| ИНТ, ИКТ | м23** | от минус 30 до плюс 200 | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637. Сталь 16ГС по ГОСТ 5520. Трубы-сталь марки 20 по ГОСТ 1050, по ГОСТ 8731 гр. В. | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 гр. М2б | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 9941 | Сталь марки 08Х22Н6Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |
|  | М24** |  |  | Сталь марки 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 гр. М2б | Сталь марки 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632 и технической документации, утвержденной в установленном порядке. | Сталь марки 08Х21Н6М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |
| ИПТ | Б1 | от 0 до плюс 450 | Двухслойная сталь марки 16ГС+0813 или Ст3сп+08Х13 по ГОСТ 10885 | Сталь марки 08Х13 по ГОСТ 5632 и ГОСТ 9941 | Сталь марки 12Х13 по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV . |
|  | Б2 | от минус 30 до плюс 350 | Двухслойная сталь марки 16ГС+121Х18Н10Т или Ст3сп+121Х18Н10Т по ГОСТ 10885 | Сталь марки 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 9941 | Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |
|  | Б3 |  | Двухслойная сталь марки 16ГС+101Х17Н13М2Т или Ст3сп+101Х17Н13М2Т по ГОСТ 10885 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 9941 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |
| ИНТ, ИКТ | Б6 | от минус 30 до плюс 200 | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637. Сталь 16ГС по ГОСТ 5520. Трубы-сталь марки 20 по ГОСТ 1050, по ГОСТ 8731 гр. В. | Двухслойная сталь марки 16ГС+12х18н10т или Ст3сп+12Х18Н10Т по ГОСТ 10885 | Сталь марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 9941 | Сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |
|  | Б8 |  |  | Двухслойная сталь марки 16ГС+10х17н13М2т или Ст3сп+10Х17Н13М2Т по ГОСТ 10885 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 9941 | Сталь марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV и технической документации, утвержденной в установленном порядке. |

* бт(400 МПа

** Допускается применять по согласованию с заводом-изготовителем.

Примечания: 1. Допускается изготовлять сборочные единицы из материалов других марок, предусмотренных ОСТ 26-291, по механическим свойствам и коррозийной стойкости

не уступающим материалам, указанным в таблице.

2. Все материалы, применяемые для изготовления аппаратов, должны иметь сертификаты.