## Насадки

### Кольца Рашига и кольца Палля  металлические

### Кольца Рашига и кольца Палля, применяются в качеств насадки в колонных аппаратах, предназначенных для массо-теплообменных процессов в химической и других отраслях промышленности.

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛI по ГОСТ 15150-69.

Пример условного обозначения:

Кольцо Рашига 15х25х1-03 ТУ 26-2103-03-88

###### Кольцо Палля 25х25х1-03 ТУ 26-2102-03-88

где: 25 – наружный диаметр кольца, мм,

25 – высота кольца, мм,

1  – толщина кольца, мм,

03 – материальное исполнение – сталь

12х18Н10Т ГОСТ 5632-72

| Наименование параметра, размерность | Кольца Рашига | Кольца Палля |
| --- | --- | --- |
|  | обозначение чертежа |
|  | У 26.01 | У 26.01-02 | У 26.01-01 | У 26.01-03 | У 26.02 | У 26.02-01 | У 26.03 | У 26.03-02 | У 26.03-01 | У 26.03.03 | У 26.04 | У 26.04-01 |
| Материал | ВСт3сп Гост 380-71 | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | ВСт3сп ГОСТ 380-71 | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | ВСт3сп Гост 380-71 | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | ВСт3сп ГОСТ 380-71 | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т |
| Толщина стенки, мм | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Масса, кг, не более | 0,0119 | 0,0150 | 0,0121 | 0,0151 | 0,0602 | 0,613 | 0,0119 | 0,0150 | 0,0121 | 0,0151 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент использования материалов | 0,801 | 0,814 | 0,8 | 0,813 | 0,824 | 0,826 | 0,801 | 0,814 | 0,806 | 0,817 | 0,909 | 0,913 |
| Диаметр наружный, мм | 25+1 | 50+2 | 25+1 | 50+2 |
| Высота, мм | 25+0,5 | 50+0,5 | 25+0,5 | 50+0,5 |
| Допускаемый перекос стыка, мм, не более | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Допускаемая овальность диаметра, мм не более | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Допускаемый зазор, мм не более | +2 | +6 | +2 | +6 |